| 文件编号 | 产品工艺说明书 |  |  |  |  | 产品名称 |  |  |  |  | 外壳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prs2.05.051123-1 |  |  |  |  |  | 图纸号 |  |  |  |  | ＤＶＳ8.034.234 |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造工艺： 产品质量由你的操作决定！ - 下料：剪板机切边至2500×1248±0.3 - 优化排样，数冲所有尺寸 - 钻床沉孔 8-∮4.0反面沉∮6.5×90° 钻床沉孔 6-∮7.2反面沉∮9.0×120° 钻床倒角后用攻丝机攻13-Ｍ３ - 去除毛刺 - 折弯 - 焊接 用氩弧焊机焊接 - 打磨修平焊疤 - 拉铆螺母6-Ｍ５×11.5 - 整形、涂防锈油、包装 注意：当您发现产品尺寸、形状、外观有异常时，立即报告！ |  | 质量检验要求（质检员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 |  | 检验项目 |  |  |  | 检测标准（公差） |  |  |  |  | 检测频度 |  |  | 检测方法 |  | 备注 |
|  |  | １ |  | 尺寸430 |  |  |  | ±0.5 |  |  |  |  | 10件 |  |  | 抽样 |  | 首件必检 |
|  |  | 2 |  | 尺寸418 |  |  |  | ±0.3 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 尺寸44.5 |  |  |  | ±0.3 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 尺寸11.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | ２－Ｒ2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | Ｍ３ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  | 90 |  |  |  | ±0.3 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  | 24.5 |  |  |  | ±0.3 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  | 132.5 |  |  |  | ±0.3 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  | 其它尺寸见图纸 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生产作业要求（操作者） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | １ | 下料尺寸准确，对角尺寸公差±0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 数控冲产品表面光滑无划伤、压印、缺边等缺陷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 未注折弯半径为Ｒ１ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 修平焊疤，圆角过渡光滑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 牙孔边无毛刺，孔内无碎屑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 铆接螺母应与孔垂直，无松动。压铆完成后的螺母尺寸符合图纸要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 更改标记 |  |  | 更改内容 |  |  |  |  | 更改人员 |  | 更改日期 |  |  | 审批 |  |  |  |
|  |  | 编制 |  |  |  |  | 材料 |  | Ｑ235冷轧钢板 |  |  |  |  | 厚度 |  |  | 1.5ｍｍ |  |
|  |  | 校对 |  |  |  |  | 佛山市普瑞生数控钣金有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编制部门：技术部 |  |
|  |  | 批准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编制日期：2005.11.23 |  |