60227 IEC 08(RV-90)                              PVC INSULATED WIRE

| ●额定温度：90℃ ●额定电压：300/500V ●参考标准：GB/T5023.3-2008 ●导体使用绞合0.5~2.5mm2镀锡或裸铜 ●PVC绝缘，符合ROHS环保标准 ●通过GB/T18380.12-2008阻燃测试 ●使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮 | ●Rated temperature：90℃ ●Rated voltage：300/500V ●Reference standard：GB/T5023.3-2008 ●Stranded ,tinned or bare copper conductor 0.5~2.5mm2 ●PVC insulation , comply with ROHS environmental standard ●Passes GB/T18380.12-2008flame test ●Uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting |
| --- | --- |

●用于一般电子、电器设备内部连接线               ●For general purpose internal wiring of appliance.

■印字 MARKING

CCC   60227  IEC 08(RV-90)  300/500V  ( )mm2  GB5023-2008  ELECTRONIC CO., LTD

■产品结构   CABLE CONSTRUCTION

| 型号 STYLE | 导体 CONDUCTOR |  |  | 绝缘 INSULATION |  | 包装长度 PACKAGING LENGTH |  | 裸铜最大导体电阻 MAX.COND. RESISTANCE （Ω/km,20℃,DC） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面积 CROSS SECTION (mm2) | 线数/线径 No./mm | 外径 DIA. (mm) | 厚度 THICKNESS （mm） | 外径 O.D. (mm) | 英制 Ft/Coil | 公制 M/Coil |  |
| 60227IEC 08（RV-90） | 0.5 | 28/0.15 | 0.92 | 0.62 | 2.15 | 1640 | 500 | 39.0 |
|  | 0.75 | 24/0.20 | 1.13 | 0.61 | 2.35 |  |  | 26.0 |
|  | 1 | 32/0.20 | 1.31 | 0.60 | 2.50 |  |  | 19.5 |
|  | 1.5 | 30/0.25 | 1.58 | 0.71 | 3.00 |  |  | 13.3 |
|  | 2.5 | 49/0.25 | 2.02 | 0.82 | 3.70 | 980 | 300 | 7.98 |

conductor tolerance 单支导体公差：+/-0.005mm, wire tolerance芯线外径公差：ＯＤ+/-0.10mm。

以上仅供参考，详细规格按双方确认规格书为准。

常州市克莱沃电子有限公司版权所有，未经许可不得传播。常州市克莱沃电子有限公司拥有最终解释权。