60227 IEC 10(BVV)                           PVC护套固定布线

| ●额定温度：70℃ ●额定电压：300/500V ●参考标准：GB/T5023.2-2008 ●导体使用绞合1.5~10mm2镀锡或裸铜 ●PVC绝缘，符合ROHS环保标准 ●PVC护套，符合ROHS环保标准 ●通过GB/T18380.12-2008阻燃测试 ●使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮 | ●Rated temperature：70℃ ●Rated voltage：300/500V ●Reference standard：GB/T5023.2-2008 ●Stranded ,tinned or bare copper conductor1.5~10mm2 ●PVC insulation , comply with ROHS environmental standard ●PVC jacket , comply with ROHS environmental standard ●Passes GB/T18380.12-2008 flame test ●Uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting |
| --- | --- |

●用于一般电子、电器电源连接线                   ●For general purpose use for power supply cord.

■印字 MARKING

CCC    60227  IEC10(RVV)  300/500V  ( )mm2  GB5023-2008   ELECTRONIC CO., LTD

■产品结构   CABLE CONSTRUCTION

| 型号 STYLE | 导体 CONDUCTOR |  |  | 芯数 (No.) 护套厚度 JACKET THICKNESS (mm) | 绝缘 INSULATION |  | 护套 JACKET |  | 包装长度 PACKAGING LENGTH |  | 裸铜最大导体电阻 MAX.COND. RESISTANCE （Ω/km,20℃,DC） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面积 CROSS SECTION (mm2) | 线数/线径 No./mm | 外径 DIA. (mm) |  | 厚度 THICKNESS (mm) | 外径 O.D. (mm) | 护套厚度 JACKET THICKNESS (mm) | 外径 O.D. (mm) | 英制 Ft/Coil | 公制 M/Coil |  |
| 60227IEC 10(BVV) | 2.5 | 49/0.25 | 2.02 | 2 | 0.8 | 3.65 | 0.9 | 8.90 | 330 | 100 | 7.41 |
|  |  |  |  | 3 | 0.8 | 3.65 | 0.9 | 9.40 | 330 | 100 |  |
|  |  |  |  | 4 | 0.8 | 3.65 | 0.9 | 10.70 | 330 | 100 |  |
|  |  |  |  | 5 | 0.8 | 3.65 | 1.0 | 11.80 | 330 | 100 |  |
|  | 4.00 | 56/0.30 | 2.60 | 2 | 0.8 | 4.2 | 0.9 | 10.40 | 330 | 100 | 4.61 |
|  |  |  |  | 3 | 0.8 | 4.2 | 1.00 | 10.80 | 330 | 100 |  |
|  |  |  |  | 4 | 0.8 | 4.2 | 1.00 | 12.10 | 330 | 100 |  |
|  | 6.00 | 84/0.30 | 3.17 | 2 | 0.8 | 4.8 | 1.00 | 11.80 | 330 | 100 | 3.08 |
|  |  |  |  | 3 | 0.8 | 4.8 | 1.10 | 12.30 | 330 | 100 |  |
|  |  |  |  | 4 | 0.8 | 4.8 | 1.10 | 13.80 | 330 | 100 |  |
|  | 10.00 | 80/0.40 | 4.13 | 2 | 1.00 | 6.15 | 1.20 | 14.70 | 165 | 50 | 1.83 |
|  |  |  |  | 3 | 1.00 | 6.15 | 1.20 | 15.20 | 165 | 50 |  |
|  |  |  |  | 4 | 1.00 | 6.15 | 1.20 | 17.30 | 165 | 50 |  |

conductor tolerance 单支导体公差：+/-0.005mm, wire toleranceＯＤ导线外径公差： +/-0.10mm，cable toleranceＯＤ线缆外径 +/-0.30mm

常州市克莱沃电子有限公司版权所有，未经许可不得传播。常州市克莱沃电子有限公司拥有最终解释权。