60227 IEC 52(RVV)                              PVC护套软电线

| ●额定温度：70℃ ●额定电压：300/300V ●参考标准：GB/T5023.5-2008 ●导体使用绞合0.5~0.75mm2镀锡或裸铜 ●PVC绝缘，符合ROHS环保标准 ●PVC护套，符合ROHS环保标准 ●通过GB/T18380.12-2008阻燃测试 ●使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮 | ●Rated temperature：70℃ ●Rated voltage：300/300V ●Reference standard：GB/T5023.5-2008 ●Stranded ,tinned or bare copper conductor 0.5~0.75mm2 ●PVC insulation , comply with ROHS environmental standard ●PVC jacket , comply with ROHS environmental standard ●Passes GB/T18380.12-2008 flame test ●Uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting |
| --- | --- |

●用于一般电子、电器电源连接线                   ●For general purpose use for power supply cord.

■印字 MARKING

CCC    60227  IEC52(RVV)  300/300V  ( )mm2  GB5023-2008    ELECTRONIC CO., LTD

■产品结构   CABLE CONSTRUCTION

| 型号 STYLE | 导体 CONDUCTOR |  |  | 芯数 (No.) 护套厚度 JACKET THICKNESS (mm) | 绝缘 INSULATION |  | 护套 JACKET |  | 包装长度 PACKAGING LENGTH |  | 裸铜最大导体电阻 MAX.COND. RESISTANCE （Ω/km,20℃,DC） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面积 CROSS SECTION (mm2) | 线数/线径 No./mm | 外径 DIA. (mm) |  | 厚度THICKNESS (mm) | 外径 O.D. (mm) | 护套厚度 JACKET THICKNESS (mm) | 外径 O.D. (mm) | 英制 Ft/Coil | 公制 M/Coil |  |
| 60227IEC 52(RVV) | 0.5 | 28/0.15 | 0.92 | 2 | 0.50 | 2.00 | 0.65 | 3.30×5.30 | 660 | 200 | 39.0 |
|  |  |  |  | 2 | 0.50 | 2.00 | 0.65 | 5.30 | 820 | 250 |  |
|  |  |  |  | 3 | 0.50 | 2.00 | 0.65 | 5.60 | 820 | 250 |  |
|  | 0.75 | 24/0.20 | 1.13 | 2 | 0.50 | 2.15 | 0.65 | 3.50×5.70 | 660 | 200 | 26.0 |
|  |  |  |  | 2 | 0.50 | 2.15 | 0.65 | 5.60 | 820 | 250 |  |
|  |  |  |  | 3 | 0.50 | 2.15 | 0.65 | 5.90 | 820 | 250 |  |

conductor tolerance 单支导体公差：+/-0.005mm, wire toleranceＯＤ导线外径公差： +/-0.10mm.cable tolerancＯＤ线缆外径 +/-0.30mm。 以上仅供参考，详细规格按双方确认规格书为准。

常州市克莱沃电子有限公司版权所有，未经许可不得传播。常州市克莱沃电子有限公司拥有最终解释权。