60227 IEC 53(RVV)                              PVC护套软电线

| ●额定温度：70℃ ●额定电压：300/500V ●参考标准：GB/T5023.5-2008 ●导体使用绞合0.75~2.5mm2镀锡或裸铜 ●PVC绝缘，符合ROHS环保标准 ●PVC护套，符合ROHS环保标准 ●通过GB/T18380.12-2008阻燃测试 ●使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮 | ●Rated temperature：70℃ ●Rated voltage：300/500V ●Reference standard：GB/T5023.5-2008 ●Stranded ,tinned or bare copper conductor 0.75~2.5mm2 ●PVC insulation , comply with ROHS environmental standard ●PVC jacket , comply with ROHS environmental standard ●Passes GB/T18380.12-2008 flame test ●Uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting |
| --- | --- |

●用于一般电子、电器电源连接线                   ●For general purpose use for power supply cord.

■印字 MARKING

CCC    60227  IEC53(RVV)  300/500V  ( )mm2  GB5023-2008     ELECTRONIC CO., LTD

■产品结构   CABLE CONSTRUCTION

| 型号 STYLE | 导体 CONDUCTOR |  |  | 芯数 (No.) 护套厚度 JACKET THICKNESS (mm) | 绝缘 INSULATION |  | 护套 JACKET |  | 包装长度 PACKAGING LENGTH |  | 裸铜最大导体电阻 MAX.COND. RESISTANCE （Ω/km,20℃,DC） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面积 CROSS SECTION (mm2) | 线数/线径 No./mm | 外径 DIA. (mm) |  | 厚度 THICKNESS (mm) | 外径 O.D. (mm) | 护套厚度 JACKET THICKNESS (mm) | 外径 O.D. (mm) | 英制 Ft/Coil | 公制 M/Coil |  |
| 60227IEC 53(RVV) | 0.75 | 24/0.20 | 1.13 | 2 | 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.60 0.60 0.60 | 2.35 | 0.80 | 3.95×6.30 | 660 | 200 | 26.0 |
|  |  |  |  | 2 |  | 2.35 | 0.80 | 6.30 | 660 | 200 |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 2.35 | 0.82 | 6.70 | 660 | 200 |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 2.35 | 0.82 | 7.30 | 490 | 150 |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 2.35 | 0.93 | 8.20 | 330 | 100 |  |
|  | 1 | 32/0.20 | 1.31 | 2 |  | 2.50 | 0.80 | 6.60 | 660 | 200 | 19.5 |
|  |  |  |  | 3 |  | 2.50 | 0.86 | 7.10 | 490 | 150 |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 2.50 | 0.93 | 7.90 | 490 | 150 |  |
|  |  |  |  | 5 | 0.60 | 2.50 | 0.93 | 8.60 | 330 | 100 |  |
|  | 1.5 | 30/0.25 | 1.58 | 2 | 0.71 | 3.00 | 0.80 | 7.60 | 490 | 150 | 13.3 |
|  |  |  |  | 3 | 0.71 | 3.00 | 0.92 | 8.30 | 330 | 100 |  |
|  |  |  |  | 4 | 0.71 | 3.00 | 1.08 | 9.40 | 330 | 100 |  |
|  |  |  |  | 5 | 0.71 | 3.00 | 1.15 | 10.40 | 330 | 100 |  |
|  | 2.5 | 49/0.25 | 2.02 | 2 | 0.82 | 3.65 | 1.00 | 9.30 | 330 | 100 | 7.98 |
|  |  |  |  | 3 | 0.82 | 3.65 | 1.07 | 10.00 | 330 | 100 |  |
|  |  |  |  | 4 | 0.82 | 3.65 | 1.19 | 11.20 | 330 | 100 |  |

conductor tolerance 单支导体公差：+/-0.005mm, wire toleranceＯＤ导线外径公差： +/-0.10mm.cable tolerancＯＤ线缆外径 +/-0.30mm。 以上仅供参考，详细规格按双方确认规格书为准.

常州市克莱沃电子有限公司版权所有，未经许可不得传播。常州市克莱沃电子有限公司拥有最终解释权。