AVS    汽车线                              AUTOMOTIVE WIRE

| ●额定温度：80℃ ●参考标准：JASO D 611/1994 ●导体使用绞合0.3~5mm2裸铜 ●PVC绝缘，符合ROHS环保标准 ●通过JASO D 611/1994 5.9阻燃测试 ●使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮 | ●Rated temperature：80℃ ●Reference standard：JASO D 611/1994 ●Stranded, bare copper conductor0.3~5mm2 ●PVC insulation , comply with ROHS environmental standard ●Passes JASO D 611/1994 5.9 flame test ●Uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting |
| --- | --- |

●用于汽车内部连接线                             ●For vehicle internal wiring of appliance

■印字 MARKING

AVS  （）mm2   Auto wire  CLEVER   或不印字

■产品结构   CABLE CONSTRUCTION

| 型号 STYLE | 导体 CONDUCTOR |  |  | 绝缘 INSULATION |  | 包装长度 PACKAGING LENGTH |  | 最大导体电阻 MAX.COND. RESISTANCE （Ω/km,20℃,DC） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面积 CROSS SECTION (mm2) | 线数/线径 No./mm | 外径 DIA. (mm) | 厚度 THICKNESS （mm） | 外径 O.D. (mm) | 英制 Ft/Coil | 公制 M/Coil |  |
| AVS | 0.3f | 15/0.18 | 0.80 | 0.53 | 1.85 | 1640 | 500 | 48.9 |
|  | 0.3 | 7/0.26 | 0.78 | 0.54 | 1.85 | 1640 | 500 | 50.2 |
|  | 0.5f | 20/0.18 | 0.93 | 0.56 | 2.05 | 1640 | 500 | 36.7 |
|  | 0.5 | 7/0.32 | 0.96 | 0.55 | 2.05 | 1640 | 500 | 32.7 |
|  | 0.75f | 30/0.18 | 1.14 | 0.56 | 2.25 | 1640 | 500 | 24.4 |
|  | 0.85 | 16/0.26 | 1.20 | 0.53 | 2.25 | 1640 | 500 | 22.0 |
|  |  | 11/0.32 | 1.22 | 0.52 | 2.25 | 1640 | 500 | 20.8 |
|  | 1.25f | 50/0.18 | 1.47 | 0.54 | 2.55 | 1640 | 500 | 14.7 |
|  | 1.25 | 16/0.32 | 1.48 | 0.54 | 2.55 | 1640 | 500 | 14.3 |
|  | 2f | 37/0.26 | 1.83 | 0.59 | 3.00 | 1640 | 500 | 9.50 |
|  | 2 | 26/0.32 | 1.88 | 0.56 | 3.00 | 1640 | 500 | 8.81 |
|  | 3 | 41/0.32 | 2.36 | 0.67 | 3.70 | 980 | 300 | 5.59 |
|  | 5 | 65/0.32 | 2.98 | 0.76 | 4.50 | 980 | 300 | 3.52 |

conductor tolerance 单支导体公差：+/-0.005mm, wire tolerance导线外径公差：ＯＤ+/-0.10mm

以上仅供参考，详细规格按双方确认规格书为准