AVSS    汽车线                              AUTOMOTIVE WIRE

| ●额定温度：80℃ ●参考标准：JASO D 611/1994 ●导体使用绞合0.3~2mm2裸铜 ●PVC绝缘，符合ROHS环保标准 ●通过JASO D 611/1994 5.9阻燃测试 ●使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮 | ●Rated temperature：80℃ ●Reference standard：JASO D 611/1994 ●Stranded, bare copper conductor0.3~2mm2 ●PVC insulation , comply with ROHS environmental standard ●Passes JASO D 611/1994 5.9 flame test ●Uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting |
| --- | --- |

●用于汽车内部连接线                             ●For vehicle internal wiring of appliance

■印字 MARKING

AVSS  （）mm2   Auto wire  CLEVER   或不印字

■产品结构   CABLE CONSTRUCTION

| 型号 STYLE | 导体 CONDUCTOR |  |  | 绝缘 INSULATION |  | 包装长度 PACKAGING LENGTH |  | 最大导体电阻 MAX.COND. RESISTANCE （Ω/km,20℃,DC） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面积 CROSS SECTION (mm2) | 线数/线径 No./mm | 外径 DIA. (mm) | 厚度 THICKNESS （mm） | 外径 O.D. (mm) | 英制 Ft/Coil | 公制 M/Coil |  |
| AVSS | 0.3f | 19/0.16 | 0.80 | 0.33 | 1.45 | 1640 | 500 | 48.8 |
|  | 0.3 | 7/0.26 | 0.78 | 0.34 | 1.45 | 1640 | 500 | 50.2 |
|  | 0.5f | 19/0.19 | 0.96 | 0.35 | 1.65 | 1640 | 500 | 34.6 |
|  | 0.5 | 7/0.32 | 0.96 | 0.35 | 1.65 | 1640 | 500 | 32.7 |
|  | 0.75f | 19/0.23 | 1.16 | 0.35 | 1.85 | 1640 | 500 | 23.6 |
|  | 0.85 | 19/0.24 | 1.21 | 0.32 | 1.85 | 1640 | 500 | 21.7 |
|  |  | 7/0.40 | 1.20 | 0.33 | 1.85 | 1640 | 500 | 20.8 |
|  | 1.25f | 37/0.21 | 1.47 | 0.34 | 2.15 | 1640 | 500 | 14.6 |
|  | 1.25 | 19/0.29 | 1.46 | 0.35 | 2.15 | 1640 | 500 | 14.9 |
|  | 2f | 37/0.26 | 1.83 | 0.41 | 2.65 | 1640 | 500 | 9.50 |
|  | 2 | 19/0.37 | 1.85 | 0.45 | 2.75 | 1640 | 500 | 9.00 |

conductor tolerance 单支导体公差：+/-0.005mm, wire tolerance导线外径公差：ＯＤ+/-0.10mm

以上仅供参考，详细规格按双方确认规格书为准