AVX/AEX  汽车线                               AUTOMOTIVE WIRE

| ●额定温度：AVX为100℃;AEX为120℃ ●参考标准：JASO D 608/1992 ●导体使用绞合0.5~8mm2裸铜 ●XLPVC/XLPE绝缘，符合ROHS环保标准 ●通过JASO D 608/1992 5.9阻燃测试 ●使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮 | ●Rated temperature：AVX is 100℃,AEX is 120℃ ●Reference standard：JASO D 608/1992 ●Stranded, bare copper conductor0.5~8mm2 ●XLPVC/XLPE insulation , comply with ROHS environmental standard ●Passes JASO D 608/1992 5.9 flame test ●Uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting |
| --- | --- |

●用于汽车内部连接线                             ●For vehicle internal wiring of appliance

■印字 MARKING

AVX-AEX  （）mm2   Auto wire  CLEVER   或不印字

■产品结构   CABLE CONSTRUCTION

| 型号 STYLE | 导体 CONDUCTOR |  |  | 绝缘 INSULATION |  | 包装长度 PACKAGING LENGTH |  | 最大导体电阻 MAX.COND. RESISTANCE （Ω/km,20℃,DC） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面积 CROSS SECTION (mm2) | 线数/线径 No./mm | 外径 DIA. (mm) | 厚度 THICKNESS （mm） | 外径 O.D. (mm) | 英制 Ft/Coil | 公制 M/Coil |  |
| AVX/AEX | 0.5f | 20/0.18 | 0.93 | 0.59 | 2.10 | 1640 | 500 | 36.7 |
|  | 0.5 | 7/0.32 | 0.96 | 0.57 | 2.10 | 1640 | 500 | 32.7 |
|  | 0.75f | 30/0.18 | 1.14 | 0.58 | 2.30 | 1640 | 500 | 24.4 |
|  | 0.85 | 11/0.32 | 1.22 | 0.54 | 2.30 | 1640 | 500 | 20.8 |
|  | 1.25f | 50/0.18 | 1.47 | 0.67 | 2.80 | 1640 | 500 | 14.7 |
|  | 1.25 | 16/0.32 | 1.48 | 0.66 | 2.80 | 1640 | 500 | 14.3 |
|  | 2 | 26/0.32 | 1.88 | 0.66 | 3.20 | 980 | 300 | 8.81 |
|  | 3 | 41/0.32 | 2.36 | 0.77 | 3.90 | 980 | 300 | 5.59 |
|  | 5 | 65/0.32 | 2.98 | 0.86 | 4.70 | 980 | 300 | 3.52 |
|  | 8 | 50/0.45 | 3.67 | 0.87 | 5.40 | 820 | 250 | 2.32 |

conductor tolerance 单支导体公差：+/-0.005mm, wire tolerance导线外径公差：ＯＤ+/-0.10mm

以上仅供参考，详细规格按双方确认规格书为准