CAVS  汽车线                                  AUTOMOTIVE WIRE

| ●额定温度：80℃ ●参考标准：JASO D 611/1994 ●导体使用绞合0.3~1.25mm2裸铜 ●PVC绝缘，符合ROHS环保标准 ●通过JASO D 611/1994 5.9阻燃测试 ●使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮 | ●Rated temperature：80℃ ●Reference standard：JASO D 611/1994 ●Stranded, bare copper conductor0.3~1.25mm2 ●PVC insulation , comply with ROHS environmental standard ●Passes JASO D 611/1994 5.9 flame test ●Uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting |
| --- | --- |

●用于汽车内部连接线                             ●For vehicle internal wiring of appliance

■印字 MARKING

CAVS  （）mm2   Auto wire  CLEVER   或不印字

■产品结构   CABLE CONSTRUCTION

| 型号 STYLE | 导体 CONDUCTOR |  |  | 绝缘 INSULATION |  | 包装长度 PACKAGING LENGTH |  | 最大导体电阻 MAX.COND. RESISTANCE （Ω/km,20℃,DC） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面积 CROSS SECTION (mm2) | 线数/线径 No./mm | 外径 DIA. (mm) | 厚度 THICKNESS （mm） | 外径 O.D. (mm) | 英制 Ft/Coil | 公制 M/Coil |  |
| CAVS | 0.3 | 7/0.26紧压(Tight) | 0.70 | 0.38 | 1.45 | 1640 | 500 | 50.2 |
|  | 0.5 | 7/0.32紧压(Tight) | 0.90 | 0.38 | 1.65 | 1640 | 500 | 32.7 |
|  | 0.85 | 7/0.40紧压(Tight) | 1.10 | 0.38 | 1.85 | 1640 | 500 | 20.8 |
|  |  | 11/0.32紧压(Tight) | 1.10 | 0.38 | 1.85 | 1640 | 500 | 20.8 |
|  | 1.25 | 16/0.32紧压(Tight) | 1.40 | 0.38 | 2.15 | 1640 | 500 | 14.3 |

conductor tolerance 单支导体公差：+/-0.005mm, wire tolerance导线外径公差：ＯＤ+/-0.10mm

以上仅供参考，详细规格按双方确认规格书为准