FLRYW-B   汽车线                                 AUTOMOTIVE WIRE

| ●额定温度：105℃ ●参考标准：DIN72551/1991 ●导体使用绞合0.22~2.5mm2镀锡或裸铜 ●PVC绝缘，符合ROHS环保标准 ●通过DIN 72551-5/1991 3.7.1阻燃测试 ●使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮 | ●Rated temperature：105℃ ●Reference standard：DIN72551/1991 ●Stranded ,tinned or bare copper conductor 0.22~2.5mm2 ●PVC insulation , comply with ROHS environmental standard ●Passes DIN 72551-5/1991 3.7.1 flame test ●Uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting |
| --- | --- |

●用于汽车内部连接线                             ●For vehicle internal wiring of appliance

■印字 MARKING

FLRYW-A  （）mm2   Auto wire  CLEVER   或不印字

■产品结构   CABLE CONSTRUCTION

| 型号 STYLE | 导体 CONDUCTOR |  |  | 绝缘 INSULATION |  | 包装长度 PACKAGING LENGTH |  | 最大导体电阻 MAX.COND. RESISTANCE （Ω/km,20℃,DC） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面积 CROSS SECTION (mm2) | 线数/线径 No./mm | 外径 DIA. (mm) | 厚度 THICKNESS （mm） | 外径 O.D. (mm) | 英制 Ft/Coil | 公制 M/Coil |  |
| FLRYW-B | 0.35 | 12/0.20 | 0.80 | 0.25 | 1.30 | 1640 | 500 | 54.5 |
|  | 0.5 | 16/0.20 | 0.92 | 0.29 | 1.50 | 1640 | 500 | 38.2 |
|  | 0.75 | 24/0.20 | 1.13 | 0.34 | 1.80 | 1640 | 500 | 25.4 |
|  | 1.0 | 32/0.20 | 1.31 | 0.35 | 2.00 | 1640 | 500 | 19.1 |
|  | 1.5 | 30/0.25 | 1.58 | 0.36 | 2.30 | 1640 | 500 | 13.0 |
|  | 2.5 | 50/0.25 | 2.04 | 0.43 | 2.90 | 1640 | 500 | 7.8 |
|  | 4.0 | 56/0.30 | 2.59 | 0.51 | 3.60 | 980 | 300 | 4.8 |
|  | 6.0 | 84/0.30 | 3.17 | 0.52 | 4.20 | 980 | 300 | 3.2 |

conductor tolerance 单支导体公差：+/-0.005mm, wire tolerance导线外径公差：ＯＤ+/-0.10mm

以上仅供参考，详细规格按双方确认规格书为准