HDT  汽车线                                   AUTOMOTIVE WIRE

| ●额定温度：80℃ ●参考标准：SAE J 1128/1995 ●导体使用绞合20~8AWG镀锡或裸铜 ●PVC绝缘，符合ROHS环保标准 ●通过SAE J 1128/1995 5.6阻燃测试 ●使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮 | ●Rated temperature：80℃ ●Reference standard：SAE J 1128/1995 ●Stranded ,tinned or bare copper conductor 20~8AWG ●PVC insulation, comply with ROHS environmental standard ●Passes SAE J 1128/1995 5.6 flame test ●Uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting |
| --- | --- |

●用于汽车内部连接线                             ●For vehicle internal wiring of appliance

■印字 MARKING

HDT  （）mm2   Auto wire  CLEVER   或不印字

■产品结构   CABLE CONSTRUCTION

| 型号 STYLE | 导体 CONDUCTOR |  |  |  | 绝缘 INSULATION |  | 包装长度 PACKAGING LENGTH |  | 最大导体电阻 MAX.COND. RESISTANCE （Ω/km,20℃,DC） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 规格 AWG | 面积 CROSS SECTION (mm2) | 线数/线径 No./mm | 外径 DIA. (mm) | 厚度 THICKNESS （mm） | 外径 O.D. (mm) | 英制 Ft/Coil | 公制 M/Coil |  |
| HDT | 20 | 0.50 | 7/0.31 | 0.93 | 0.94 | 2.80 | 1640 | 500 | 36.7 |
|  | 18 | 0.80 | 16/0.254 | 1.17 | 0.97 | 3.10 | 980 | 300 | 21.8 |
|  | 16 | 1 | 26/0.254 | 1.49 | 1.06 | 3.60 | 980 | 300 | 13.7 |
|  | 14 | 2 | 19/0.36 | 1.80 | 1.10 | 4.00 | 980 | 300 | 8.62 |
|  | 12 | 3 | 19/0.45 | 2.25 | 1.28 | 4.80 | 980 | 300 | 5.43 |
|  | 10 | 5 | 19/0.57 | 2.85 | 1.28 | 5.40 | 820 | 250 | 3.41 |
|  | 8 | 8 | 19/0.71 | 3.55 | 1.53 | 6.60 | 660 | 200 | 2.14 |

conductor tolerance 单支导体公差：+/-0.005mm, wire tolerance导线外径公差：ＯＤ+/-0.10mm

以上仅供参考，详细规格按双方确认规格书为准