UL VDE N2GFAF 硅橡胶电子线                  High Temperature Wire

| ●额定温度：180℃ ●额定电压：300V/300V ●参考标准：VDE DIN0282-3 ●导体使用单支或绞合 0.5~1.5mm2 镀锡或裸铜 ●硅橡胶绝缘，符合ROHS环保标准 ●绝缘厚度均匀、易裁线、易剥皮 | ●Rated temperature：180℃ ●Rated voltage：300V/300V ●Reference standard：VDE DIN0282-3 ●Solid or stranded ,tinned or bare copper conductor 0.5~1.5mm2 ●Silicone rubber insulation ,comply with ROHS environmental standard ●Uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting |
| --- | --- |

●用于一般电子、电器设备内部连接线               ●For general purpose internal wiring of appliance.

■印字 MARKING

VDE     CLEVER   VDE-Reg.-Nr.7651  (N)2GFAF  () mm2

■产品结构   CABLE CONSTRUCTION

| 型号 STYLE | 导体 CONDUCTOR |  |  | 绝缘 INSULATION |  | 包装长度 PACKAGING LENGTH |  | 最大导体电阻 MAX.COND. RESISTANCE （Ω/km,20℃,DC） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 线规 AWG | 线数/线径 No./mm | 外径 DIA. (mm) | 厚度 THICKNESS （mm） | 外径 O.D. (mm) | 英制 Ft/Coil | 公制 M/Coil |  |
| N2GFAF绞 线 (Stranded) | 0.50 | 20/0.18 | 0.95 | 0.60 | 2.15 | 2000 | 610 | 40.1 |
|  | 1.00 | 40/0.18 | 1.30 | 0.60 | 2.50 |  |  | 20.0 |
|  | 1.50 | 30/0.25 | 1.58 | 0.70 | 3.00 |  |  | 13.70 |

conductor tolerance 单支导体公差：+/-0.005mm, wire tolerance导线外径公差：ＯＤ+/-0.10mm

以上仅供参考，详细规格按双方确认规格书为准