QVR   汽车线                                AUTOMOTIVE WIRE

| ●额定温度：70℃&105℃ ●参考标准：JB/T 8139-1999 ●导体使用绞合0.2~10mm2镀锡或裸铜 ●PVC绝缘，符合ROHS环保标准 ●通过JB/T 8139-1999 6.5.8阻燃测试 ●使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮 | ●Rated temperature：70℃&105℃ ●Reference standard：JB/T 8139-1999 ●Stranded ,tinned or bare copper conductor0.2~10mm2 ●PVC insulation , comply with ROHS environmental standard ●Passes JB/T 8139-1999 6.5.8 flame test ●Uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting |
| --- | --- |

●用于汽车内部连接线                             ●For vehicle internal wiring of appliance

■印字 MARKING

JB/T8139-1999 QVR XXmm2  CLEVER  –LF–   或不印字

■产品结构   CABLE CONSTRUCTION

| 型号 STYLE | 导体 CONDUCTOR |  |  | 绝缘 INSULATION |  | 包装长度 PACKAGING LENGTH |  | 最大导体电阻 MAX.COND. RESISTANCE （Ω/km,20℃,DC） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面积 CROSS SECTION (mm2) | 线数/线径 No./mm | 外径 DIA. (mm) | 厚度 THICKNESS （mm） | 外径 O.D. (mm) | 英制 Ft/Coil | 公制 M/Coil |  |
| QVR | 0.2 | 12/0.15 | 0.60 | 0.33 | 1.25 | 1640 | 500 | 95.0 |
|  | 0.3 | 16/0.15 | 0.69 | 0.33 | 1.35 | 1640 | 500 | 71.2 |
|  | 0.4 | 23/0.15 | 0.83 | 0.34 | 1.50 | 1640 | 500 | 49.6 |
|  | 0.5 | 16/0.20 | 0.92 | 0.64 | 2.20 | 1640 | 500 | 40.1 |
|  | 0.75 | 24/0.20 | 1.13 | 0.69 | 2.50 | 1640 | 500 | 26.7 |
|  | 1.0 | 32/0.20 | 1.31 | 0.65 | 2.60 | 1640 | 500 | 20.0 |
|  | 1.5 | 30/0.25 | 1.58 | 0.64 | 2.85 | 1640 | 500 | 13.7 |
|  | 2.5 | 49/0.25 | 2.02 | 0.74 | 3.50 | 980 | 300 | 8.21 |
|  | 4 | 56/0.30 | 2.59 | 0.91 | 4.40 | 980 | 300 | 5.09 |
|  | 6 | 84/0.30 | 3.17 | 0.87 | 4.90 | 980 | 300 | 3.39 |
|  | 10 | 84/0.40 | 4.23 | 1.04 | 6.30 | 660 | 200 | 1.95 |

conductor tolerance 单支导体公差：+/-0.005mm, wire tolerance导线外径公差：ＯＤ+/-0.10mm

以上仅供参考，详细规格按双方确认规格书为准