UL 1007 PVC电子线                              HOOK-UP WIRE

| ●额定温度：80℃ ●额定电压：300V ●参考标准：UL758,UL1581 ●导体使用单支或绞合32~16AWG镀锡或裸铜 ●PVC绝缘，符合ROHS环保标准 ●通过UL VW-1、CSA FT1阻燃测试 ●绝缘厚度均匀、易裁线、易剥皮 | ●Rated temperature：80℃ ●Rated voltage：300V ●Reference standard：UL758,UL1581 ●Solid or stranded ,tinned or bare copper conductor 32~16AWG ●PVC insulation ,comply with ROHS environmental standard ●Passes UL VW-1,CSA FT1 flame test ●Uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting |
| --- | --- |

●用于一般电子、电器设备内部连接线               ●For general purpose internal wiring of appliance.

■印字 MARKING

AWM 1007 ( )AWG 80℃ 300V VW-1   E******  CLEVER ---     c     AWM I A FTI 80℃ 300V（）AWG -LF-

■产品结构   CABLE CONSTRUCTION

| UL型号 UL STYLE | 导体 CONDUCTOR |  |  | 绝缘 INSULATION |  | 包装长度 PACKAGING LENGTH |  | 最大导体电阻 MAX.COND. RESISTANCE （Ω/km,20℃,DC） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 线规 AWG | 线数/线径 No./mm | 外径 DIA. (mm) | 厚度 THICKNESS （mm） | 外径 O.D. (mm) | 英制 Ft/Coil | 公制 M/Coil |  |
| UL1007 绞 线 (Stranded) | 30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.40 | 1.10 | 2000 | 610 | 381 |
|  | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.40 | 1.20 |  |  | 239 |
|  | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.30 |  |  | 150 |
|  | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.40 |  |  | 94.2 |
|  | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.40 | 1.60 |  |  | 59.4 |
|  | 20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.40 | 1.80 |  |  | 36.7 |
|  | 18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.40 | 2.10 |  |  | 23.2 |
|  |  | 16/.254 | 1.18 | 0.40 | 2.10 |  |  | 23.2 |
|  | 16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.40 | 2.40 |  |  | 14.6 |
| UL1007 单 支 (Solid) | 30 | 1/0.254 | 0.25 | 0.40 | 1.05 | 2000 | 610 | 361 |
|  | 28 | 1/0.32 | 0.32 | 0.40 | 1.10 |  |  | 227 |
|  | 26 | 1/0.404 | 0.40 | 0.40 | 1.25 |  |  | 143 |
|  | 24 | 1/0.511 | 0.51 | 0.40 | 1.35 |  |  | 89.3 |
|  | 22 | 1/0.643 | 0.64 | 0.40 | 1.50 |  |  | 56.4 |
|  | 20 | 1/0.813 | 0.81 | 0.40 | 1.65 |  |  | 35.2 |
|  | 18 | 1/1.024 | 1.02 | 0.40 | 1.85 |  |  | 22.2 |
|  | 16 | 1/1.29 | 1.29 | 0.40 | 2.20 |  |  | 14.0 |

conductor tolerance 单支导体公差：+/-0.005mm, wire tolerance导线外径公差：ＯＤ+/-0.10mm

以上仅供参考，详细规格按双方确认规格书为准。