VDE  N51YAF PTFE电子线                   HOOK-UP WIRE

| ●额定温度：250℃ ●额定电压：300V/500V ●参考标准：DIN 7724 (VDE) ●导体使用单支或绞合0.15-6mm2镀镍铜 ●PTFE绝缘，符合ROHS环保标准 ●绝缘厚度均匀、易裁线、易剥皮 | ●Rated temperature：250℃ ●Rated voltage：300V/500V ●Reference standard：DIN 7724 (VDE) ●Solid or stranded , nickel copper conductor 0.15-6mm2 ●PTFE insulation ,comply with ROHS environmental standard ●Uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting |
| --- | --- |

●用于一般电子、电器设备内部连接线，            ●For general purpose internal wiring of appliance.,

电机变压器和灯具引出线                          electronic equipments lead wires of motor

■印字 MARKING

VDE-REG-NR.  ( )MM2   250℃ 300/500V  CLEVER

■产品结构   CABLE CONSTRUCTION

| 型号 STYLE | 导体 CONDUCTOR |  |  | 绝缘 INSULATION |  | 包装长度 PACKAGING LENGTH |  | 最大导体电阻 MAX.COND. RESISTANCE （Ω/km,20℃,DC） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm2 | 线数/线径 No./mm | 外径 DIA. (mm) | 厚度 THICKNESS （mm） | 外径 O.D. (mm) | 英制 Ft/Coil | 公制 M/Coil |  |
| N51YAF | 0.15 | 7/0.160 | 0.50 | 0.30 | 1.10 | 2000 | 610 | 146 |
|  |  | 19/0.100 | 0.50 | 0.30 | 1.10 | 2000 | 610 | 146 |
|  | 0.25 | 19/0.127 | 0.61 | 0.30 | 1.25 | 2000 | 610 | 89.2 |
|  | 0.35 | 19/0.150 | 0.75 | 0.30 | 1.35 | 2000 | 610 | 54.8 |
|  |  | 7/0.254 | 0.75 | 0.30 | 1.35 | 2000 | 610 | 54.8 |
|  | 0.50 | 19/0.190 | 0.95 | 0.30 | 1.55 | 1000 | 305 | 34.6 |
|  | 0.75 | 19/0.225 | 1.15 | 0.30 | 1.75 | 1000 | 305 | 28.3 |
|  | 1.00 | 19/0.254 | 1.30 | 0.30 | 1.90 | 1000 | 305 | 23.0 |
|  | 1.25 | 19/0.290 | 1.45 | 0.30 | 2.05 | 1000 | 305 | 14.7 |
|  | 1.50 | 19/0.320 | 1.58 | 0.30 | 2.20 | 1000 | 305 | 12.1 |
|  | 2.00 | 19/0.370 | 1.95 | 0.35 | 2.55 | 1000 | 305 | 8.96 |
|  | 2.50 | 19/0.400 | 2.02 | 0.35 | 2.70 | 1000 | 305 | 7.20 |
|  | 4.00 | 19/0.520 | 2.65 | 0.40 | 3.45 | 1000 | 305 | 5.45 |
|  | 6.00 | 19/0.630 | 3.20 | 0.40 | 4.00 | 1000 | 305 | 3.70 |

conductor tolerance 单支导体公差：+/-0.005mm, wire tolerance导线外径公差：ＯＤ+/-0.10mm

以上仅供参考，详细规格按双方确认规格书为准。