Address: Shandong Crystal GaN Semiconductor Co., Ltd, Jinan, 250100, P. R. China.

Postcode： 250100

Tel: (+86)-18954144522

Email: sdjj@crygan.com

Website: http://www.crygan.com/

| GaN-50 mm |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimension | 50.8 ± 1 mm |  |
| Thickness | 400 ± 50 μm |  |
| Orientation：C plane (0001) off angle toward M-axis | 0.35 ± 0.15o |  |
| Orientation flat | (1-100) ± 0.5o, 16 ± 1 mm |  |
| Secondary orientation flat | (11-20) ± 3o, 8 ± 1 mm |  |
| Resistivity | U-type | ≤0.5 ohm-cm |
|  | N-type (Silicon) | ≤0.05 ohm-cm |
|  | Semi-type (Carbon) | > 1E8 ohm-cm |
| (002) FWHM | ＜80 arcsec |  |
| (102) FWHM | ＜80 arcsec |  |
| TTV | ≤ 20 μm |  |
| BOW | ≤ 20 μm |  |
| Ga face surface roughness | < 0.3 nm (polished) |  |
| N face surface roughness | 0.5 ~1.5 μm (without polished) option: 1~3 nm ; < 0.2 nm (polished) |  |
| Useable area | > 90% |  |
| Dislocation density | 1×106 cm-2~3×106 cm-2 |  |
| Macro defect density (pits) | Production (<0.5 Pits/cm²) | ≤10 pits |
|  | Research (≤2 Pits/cm²) | ≤40 pits |
|  | Dummy (≤3 Pits/cm²) | ≤60 pits |
| Max size of macro defects | < 1000 μm |  |