Address: Shandong Crystal GaN Semiconductor Co., Ltd, Jinan, 250100, P. R. China.

Postcode： 250100

Tel: (+86)-18954144522

Email: sdjj@crygan.com

Website: http://www.crygan.com/

| GaN-10 mm |  |
| --- | --- |
| Dimension | 10×10.5 mm2 |
| Thickness | 400 ± 25 μm |
| Orientation：C plane (0001) off angle toward M-axis | 0.35 ± 0.15o (5 points) |
| Resistivity | ≤0.5 ohm-cm |
| (002) FWHM | ＜60 arcsec |
| (102) FWHM | ＜60 arcsec |
| TTV | ≤ 10 μm |
| BOW | ≤ 10 μm |
| Ga face surface roughness | < 0.2 nm (polished) |
| N face surface roughness | 0.5 ~1.5 μm； option: 1~3 nm; < 0.2 nm (polished) |
| Useable area | > 90% |
| Dislocation density | <1×106 cm-2 |
| Macro defect density (hole) | < 0 cm-2 |
| Max size of macro defects | < 100 μm |